水煤浆添加剂技术规格要求

- 1.煤种

在用为神优2#煤种。

- 2.水煤浆添加剂技术指标要求

2.1  水煤浆添加剂技术要求：

2.1.1 外观：棕黑色粘稠液体；

2.1.2 固含量：≥38%（不达标退货，若供应方更换配方，可正式发函经招标方讨论后调整）；

2.1.3原液不溶物：≤0.5%；

2.1.4原液的PH值：≥8.0；

2.1.5 腐蚀、毒害性：无腐蚀、无毒害；

2.1.6要求按正常添加量使用添加剂后煤浆泵进口处取样分析的煤浆浓度、粘度稳定：浓度不低于60.5%(wt)，且煤浆浓度60.5-62%之间时，静止粘度≤700cp。

2.1.7添加剂添加量以干基计算，不高于6‰

煤浆添加剂添加量=添加剂用量（磅单+添加剂槽液位变化）*0.38（固含量）*1000

/（水煤浆用量（入炉计量表+煤浆槽液位变化）*1.2（密度）*煤浆均值浓度）

备注：统计的添加用量：结算日期内的磅单量加上添加剂槽液位变动（母液槽：体积*密度；配置槽：体积*密度*分析浓度/0.38）。

2.2水煤浆的特性：

2.2.1浓度：60.5-63%（wt）；

2.2.2温度：38-60℃；

2.2.3静止粘度：≤700 cp；

2.2.4密度：按照1.2t/m3进行核算；

2.2.5参考粒度分布：

8目：100%

14目：98-100%

40目：90-95%

200目：60-70%

325目：35-45%

2.2.6析水率：24小时不高于4%；

2.2.7稳定性：24小时无硬沉淀；

2.2.8流动性：B级以上。

2.3其它

2.3.1水煤浆添加剂为复配产品，可直接稀释使用，无需在使用过程中额外添加各类助剂。

2.3.2考虑业主以后更换煤种，供货商应具备较强的研发能力，并且能够提供有力的技术支持，供货商能够根据煤种的不同，提供不同的添加剂，满足业主的需要。

- 3.试验方法

3.1 外观测定：用目测评定。

3.2 固体含量的测定：

按GB/T 8077-2012中的5规定执行。

3.3 不溶物测定

引用标准GB/T2381-2013，按企业标准执行（详见附录）。

3.4 PH的测定

按GB/T 8077-2012中的9规定执行。

# 4．检验规则

4.1 水煤浆添加剂产品出厂，都必须符合本标书的要求，并附有一定格式的质量证书。

4.2 使用单位可按本标书规定的技术指标、检验规则和试验方法对所收到的产品进行检验。

4.3 采样按GB/T 6678-2003 及GB/T 6680-2003 的规定进行，所采试样总量不得少于500ml。

4.4产品到货后，由使用单位质量检验部门派人随机取样，充分混合均匀后装入样品瓶内封存；瓶上贴标签，注明产品名称，型号，批号，采样日期，采样人等。其中保留样应保留一个月，以备复核。

4.5 产品检验不合格时，供货商可委托第三方进行复检，复验结果有一项指标不符合本标书的要求，则该批产品为不合格。

4.6 复验规则

复验及仲裁以存样进行，并按型式检验基础上检验。

# 5．其他要求

5.1在煤浆添加剂使用过程中磨煤机一二级滚筒筛不允许带浆运行，若出现带浆现象则降低煤浆浓度直至消除带浆现象，以此带来的煤浆浓度结算损失由药剂供应商承担。

5.2水煤浆浓度结算数据以质量仓储部甲醇分析室分析报表有效数据（排除倒磨煤机等异常影响，倒磨煤机时间节点由气化厂提供）为准，添加剂添加量以气化厂核算并出具的添加量为准。

5.3在煤浆添加剂使用过程中若出现一二级滚筒筛带浆、粘度异常、流动性差、析水率高等异常现象，供应商应48h内安排技术人员至现场处理，一周内消除异常现象，一二级滚筒筛带浆判断以磨煤巡检手机微信协调群内发布视频为准，由计划运行部、供应保障部、添加剂厂商以及气化厂共同监督，若存异议则由计划运行部协调解决，经公司界定，若因供应商自身原因导致发生恶性环保事故或无法达到技术要求，公司有权暂停供应。

5.4供应商添加剂需满足招标方现场制浆系统设备工艺等配置要求，供应商可根据需要现场实地考察并充分考虑。

- 附件：

1、水煤浆添加剂不溶物测定方法

称取试样5g（称准至0.001g），置于1000mL 烧杯中，加蒸馏水600mL 加热至90℃，使其溶解。经已恒重的3 号玻璃坩埚式滤器减压过滤， 滤渣用90℃蒸馏水洗涤至滤液无色为止。然后将滤渣连同容器置于105℃烘箱中至恒重，取出置于干燥器中冷却至室温，再进行称重（称准至0.001g）。

结果的表述和计算：不溶于水的杂质含量的质量百分数以X3 计，数值以“%”表示，按式下式计算；

X3=×100

式中：W1——不溶于水的杂质连同已恒重的玻璃坩埚式滤器的质量，g

W2——已恒重的3 号玻璃坩埚式滤器的质量，g

W——试样的质量，g

2、水煤浆浓度测定方法

方法B  卤素灯干燥法

1  方法提要

将一定量试样置于一恒重称盘中，称盘置于一台带电光天平的水份测定仪中，在卤素灯泡的直接辐射下是，试样接受卤素灯辐射波热能后，游离水份迅速蒸发，当游离水充分蒸发后，即能通过仪器上光学投影装置，读出投影不变时样品的失重，干燥后的试样质量占原样质量的百分数作为煤浆浓度。

2　试剂和材料

煤浆勺

煤浆取样桶

3 仪器设备

梅特勒-托利多卤素干燥仪

4 操作步骤

打开仪器电源开关，仪器预热15分钟，设置温度105℃、称量托盘去皮然后取搅匀煤浆样品3-5g均匀平摊托盘摊上，按开始键仪器自动烘干等到仪器出现“END”标志出现样品已经检测好。

5结果计算

如仪器设置是固含量为结果，该样品浓度就是仪器所显示数据，如仪器设置是水份含量为结果应为100减去仪器所显示数据即为该样品的浓度。

3、煤浆粘度测定

1.  方法

旋转粘度计法

- 品牌：博力飞

- 3.  原理：

DV－II+型粘度计测定相当广范围的液体粘度，粘度范围与转子的大小和形状以及转速有关。因为，对应于一个特定的转子，在流体中转动而产生的扭转力一定的情况下，流体的实际粘度于转子的转速成反比，而剪切应力与转子的形状和大小均有关系。对于一个粘度已知的液体，弹簧的扭转角会随着转子转动的速度和转子几何尺寸的增加而增加，所以在测定低粘度液体时，使用大体积的转子和高转速组合，相反，测定高粘度的液体时，则用细小转子和低转速组合。

- 4. 仪器

粘度计：LV-DV-II+Pro  VISCOMETER

煤浆勺

烧杯：500mL

5  操作步骤

5.1 仪器调试

按LV-DV-II+Pro粘度计说明书将仪器调整到测样状态：选用3#转子，屏幕右上角显示“S63”；转速：60r/min；测试时间：1min。

5.2 样品测试

将煤浆充分搅拌均匀，缓慢转动粘度计上的旋钮，把转子浸没到煤浆中，使转子上的凹槽刚好与煤浆上表面平齐，按“motor on/off”键，即进入样品测试阶段，1分钟后仪器自动停止，显示屏左上角显示的数值即为样品粘度值。

6. 注意事项

测试状态需要通过试验确定。选择转子和转速组合，使扭矩百分比读数在10－100％范围内。粘度大的样品，使用面积小的转子和较低的转速；对于低粘度的样品，情况相反。对于非牛顿流体，转速/转子的改变会导致粘度读数的变化。另外，在读数前，应隔一段时间让读数稳定下来，时间的长短取决于不同的流体性质。

4、煤浆粒度分布的测定

1.　方法提要：

用一组不同孔径的筛子将煤浆按颗粒的粒经的大小筛分开（粒子大小分布）。

2.　分析仪器和设备：

标准分析套筛：2.5mm（8目）　1.35mm（14目）　0.45mm（40目）　0.20mm（80目）　0.076mm（200目）　0.043mm（325目）。

工业天平（感量为0.01g,量程4200g）。

干燥箱：电热鼓风干燥箱

干燥器

3. 分析步骤

称取已测出浓度的煤浆100g左右，倒入孔径为325目的分样筛中，用水冲洗，将小于325目的细煤冲洗干净。然后将这个筛中的煤粒转入按顺序排好的8～325目的分析筛中，用手轻拍筛子，依次用水冲洗，至不再有煤粒通过筛孔为止。冲洗过程中每个筛间应留出进空气空隙，防煤粒溢出导致分析结果不准。最后，将分样套筛按目数顺序放入干燥箱中105～110℃烘2小时，取出冷却至室温。按顺序放置，用手轻拍筛子，测出各筛上煤的质量，分别记作M1……M7

4. 分析结果的表述

Xi=

式中：

Mi——代表各粒度干煤质量 M1……M7，g

Xi——干煤浆中各粒度煤质量百分含量，%

X1——煤浆浓度，%

g——煤浆取样质量，g

5. 注意事项

①在用水冲洗时，水流不能太急，以免煤粒破碎。

②在拍打分样筛时，手不能触网，用力要适中，否则筛网变形，分析不准确。

③分样筛在干燥及筛分、取出称量过程中，各筛一定要按顺序放置。

6. 允许差：±0.35%

5、煤浆入炉累计用量计量表清单

- 气化A炉入炉煤浆累计：FY_1101A_D

- 气化B炉入炉煤浆累计：FY_1101E_H

- 气化C炉入炉煤浆累计：FY_1101 I_L

- 气化炉入炉煤浆总累计：FY_1101A_LJ