膜式壁生产线安装调试招标技术方案

- 安装调试的目的与最终效果：

1、改善设备的完整完好性，升级更换各损坏单元，确保各项功能均正常运转，无损坏单元；

2、膜式壁生产线运行平稳，能满本公司生产要求，更好的服务于生产；

二、项目名称、规格、数量：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜式壁生产线（双线） | MZMS1600x4 | 1条 | 详见技术要求 |

三、技术参数及设备范围

- 设备型号:  MZMS1600×4

- 供货内容（表1）

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 品 牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开卷机 | KJ500/800 | 中电华强 | 2台 |
| 2 | 扁钢精整机 | JZ10×110 | 中电华强 | 2台 |
| 3 | 管子抛光机 | ZGG100 | 中电华强 | 1套 |
|  | 包括：3.1 料架及储料斗 | / |  |  |
|  | 3.2 管子抛光机 | / |  |  |
|  | 3.3 除尘器 | / |  |  |
| 4 | 4.1 主机前后辊道( 前15米为3组，后15米为3组) | ZGD1600 | 中电华强 | 2套 |
|  | 4.2 管子翻料架、管屏存料架和翻身横移装置、扁钢随动机构 | / |  | 1套 |
| 5 | 5.1膜式水冷壁埋弧焊主机 | MZMS1600×4 | 中电华强 | 2套 |
|  | 5.2埋弧焊机 |  |  |  |
|  | 包括：5.2.1 焊接电源 | DC600 | LINCOLN | 8套 |
|  | 5.2.2 控制箱 | NA-3S | LINCOLN | 8套 |
|  | 5.2.3 送丝机头 | NA-3SF(95:1) | LINCOLN | 8套 |
|  | 5.3 焊剂回收系统 | ZH-5 | 中电华强 | 2台 |
|  | 5.4 膜式壁工装 | 管子φ × mm 扁钢W= mm，δ= mm 节距B= mm | 中电华强 | 2套 |
| 6 | 卧式成排弯 | ZPW1600 | 中电华强 | 1台 |
|  | 卧式成排弯曲机模具 | 管子φ × mm 节距W= mm 弯曲半径R= mm 管子/扁钢材质为： | 中电华强 | 1套 |

- 埋弧膜式壁生产线技术条件

- 开卷机

主要技术参数

- 型    号：       KJ500/800

- 钢卷内孔直径：   470/570mm（可调）

- 钢卷直径：       1580mm

- 钢卷厚度：       250～450mm

- 最大承重：       3000 kg

- 扁钢精整机

主要技术参数

- 设备型号:    JZ10×110

- 扁钢宽度:    8～110mm

- 扁钢厚度:    4～10mm

- 材质硬度:    ≤185HB

- 精 整 量:    1.0～1.5mm（二级精整）

- 精整速度:    0.5～5m/min (变频无级调速)

- 精整精度:    ±0.1mm

- 扁钢材质：   碳钢、低合金钢的热轧或冷轧退火钢带

- 电机功率:    7.5KW

- 管子抛光机

主要技术参数:

- 设备型号:      ZGG100

- 管子直径:      φ18～φ100mm

- 表面粗糙度：   12.5μm

- 磨光速度:      2～8 m/min

- 砂页轮规格 ：  φ310×60×32

- 送给电机:      Y132S-4

- 抛磨电机:      Y2-112M-2

- 膜式水冷壁埋弧焊主机

主要技术参数：

- 工件规格

- 管子直径：        Φ22～89mm

- 管壁厚度          4～14mm

- 管子长度：        3～15m

- 管子材料:         碳钢、合金钢

- 扁钢宽度:         10～110

- 扁钢厚度：        4～14mm

- 扁钢材质:         碳钢、合金钢、不锈钢

- 管屏宽度：        ≤1600mm

- 管屏长度：        15m

- 主机参数

- 设备型号：        MZMS1600×4

- 焊枪数：          4

- 送进速度：        400～2000 mm/min

- 水平辊高度：      860 mm

- 压缩空气压力：    0.4～0.6 MPa

- 埋弧焊机（林肯）

- 焊接电源型号：     DC-600

- 送丝机头型号：     NA-3SF(95:1)

- 控制箱型号：       NA-3S

- 额定焊接电流：     600A （100%暂载率）

- 焊丝直径：         2 mm (200kg大盘焊丝)

- 焊剂回收系统

- 焊剂回收型号：     ZH-5

- 回收电机功率：     5.5 KW

- 焊剂预热功率：     2KW

- 焊剂预热温度：     0～200℃ （自动控制）

- 焊剂筒容量：       260 升

- 卧式管屏成排弯曲机

# 主要技术参数

- 设备型号：   ZPW1600 （电动、卧式）

- 管子直径：   Φ32～76mm

- 管壁厚度：   3～9mm

- 弯曲半径：   190～500mm（且≥5D，D为管径）

- 弯曲角度：   ≤150°

- 管屏宽度：   ≤1600mm

- 电机功率：   7.5KW

- 弯曲速度：   0.265 rpm

- 弯曲力矩：   170KN.m

- 最大弯曲能力：管子φ60×7.5×17根