施工方案

1 主要施工方法

1.1 植筋

本次在原码头结构上新增软管吊基础，软管吊位于系靠船墩上，软管吊支腿位于现有码头排架横梁上。本次主要施工方法是在现有结构上进行植筋。

植筋施工具体方法如下：

1、划线定位：钻孔植筋前，应在构件植筋部位放线定位，探测其对钻孔有无影响，若有钢筋则应适当调整钻孔位置。软管吊支腿位置在定位前先对原结构表面进行凿毛处理。

2、钻孔：根据预先弹出的钻孔位置，用电锤钻孔，电锤要垂直于结构表面均匀钻入，以便控制钻孔的垂直。在钻孔过程中，当遇到钢筋或预埋件时应立即停钻，并适当调整钻孔位置；当钻孔位置偏离不能满足设计要求时，应通知设计单位处理。孔壁应完整，不得有裂缝和损伤。

3、清孔：钻孔完毕后检查孔深、孔径，合格后将孔内粉尘用洁净无油的压缩空气或手动气筒吹出，然后用毛刷清孔，再次压缩空气吹孔，应反复进行3~5次，直至孔内无灰尘碎屑。孔壁的干湿程度应符合产品使用说明书的要求。清孔时严禁用水冲刷。

4、钢筋除锈：植入孔内部分钢筋上的锈迹、油污必须打磨清除干净。对锚固筋端部用钢丝刷进行除锈，除锈的长度应大于锚固件的锚固长度。

5、配胶：植筋胶粘剂的配制应根据施工条件，按胶粘剂供应厂商提供的配比和工艺要求进行。

配制植筋胶由专人负责，在室内或封闭环境中进行，周围环境保持干净、无尘土飞扬，配制严格按照产品使用说明书规定的配合比和工艺要求执行。

植筋用的胶粘剂必须采用改性环氧类或改性乙烯基醇类的胶粘剂。种植用胶粘剂的质量及性能均应符合表7-1中的规定，其测定方法应符合《混凝土结构加固设计规范》中的有关规定。

表1  锚固用胶粘剂性能要求表

| 性能项目 |  |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级胶 |
| 胶体性能 | 劈裂抗拉强度（MPa） |  | ≥8.5 |
|  | 抗弯强度（MPa） |  | ≥50 |
|  | 抗压强度（MPa） |  | ≥60 |
| 粘结能力 | 钢-钢拉伸抗剪强度标准值 |  | ≥16 |
|  | 约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度（MPa） | C30、Φ25、l=150mm | ≥12.0 |
|  |  | C60、Φ25、l=150mm | ≥18.0 |
| 不挥发物含量（固体含量）（%） |  |  | ≥99 |

6、注胶：注入胶粘剂时，应使用专门的灌注器或注射器进行灌注，灌注方式应不妨碍孔中的空气排出，灌注量应保证在植入钢筋后有少许胶粘剂溢出。将充分混合的胶注到孔内2/3后即可把钢筋插入孔中，孔四周有树脂溢出表明胶已彻底充满钻孔，保证植钢筋时孔洞的胶饱和。

7、植筋：注入胶粘剂后，应立即单向旋转缓缓插入螺栓或植筋，并尽量使植入的螺栓或钢筋与孔壁间的间隙均匀，直至达到规定的深度。胶粘剂完全固化前，不得触动或振动已植的螺栓或钢筋。

因钻孔植入螺栓及钢筋需避让现有结构钢筋，建议采用雷达等方式进行扫测，以定位现有结构钢筋，然后根据现有钢筋位置进行钻孔布置。施工前需与设备厂家联系，以钻孔植入螺栓位置，定制软管吊定位板尺度及螺栓布置。

1.2 现浇混凝土

1、浇筑前应对模板、钢筋等进行检查验收。

2、浇筑混凝土时，应检查模板和支架的稳定性和坚固性，不得随意拆除或挪位，待混凝土全部浇筑完毕并达到设计强度后方可拆除底模。

3、为确保新老砼结合良好，结合面处理应符合下列要求：对原有混凝土表面进行凿毛处理，凿除表面松动的原混凝土，用淡水清洗混凝土表面浮灰、松散物和其他不牢附着物，并充分湿润。

2 施工进度安排

根据拟建工程的施工工程量，施工进度暂按2个月安排，实际进度可根据业主要求组织实施。