氯水洗涤塔塔体加固维修方案

盐化事业部电解干燥装置氯水洗涤塔T-501（DN2600*15900）塔底使用温度80℃,塔顶使用温度45℃；工作压力-0.005~0.02MPa。塔体外壁多处裂纹，漏出白色玻璃纤维，且下半段比上半段严重。初步判断原因为使用温度较高，尤其是塔体下半段，多年使用后老化严重，结构层树脂涂膜不均匀、树脂含量低。玻纤裸露，结构层强度降低存在安全风险。为保障该塔安全稳定运行，现需将该塔0-6米段外壁修复和加强，树脂选择耐腐蚀且耐温较高的R802乙烯基树脂+玻纤毡+玻纤布，缠绕5层、厚度达到4mm。

中选单位施工人员需持有登高证等资质并接受我公司安全培训教育合格方可施工。